附件4

交通运输产品（玻璃钢管箱）质量行业监督抽查复查结果汇总表

| **序号** | **生产企业名称** | **施工单位** | **抽样地点** | **监督总体数(米)** | **抽样样本数(组)** | **按标准GB/T24721.2－2009、JT/T1034-2016 判定** | | | **按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（复查合格）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **复查合格样本数** | **复查不合格样本数** | **复查不合格项** |
|  | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 中铁四局集团有限公司延崇高速公路河北段ZT8项目部 | 河北省延庆至崇礼高速公路河北段伙房大桥 | 6400 | 1 | 1 | 0 | / | **复查合格** | 玻璃纤维增强  塑料管箱  BX 310×190×5 |
|  | 河北鑫宇玻璃钢有限公司 | 贵州路桥集团有限公司延崇高速公路河北段ZT6项目部 | 河北省延庆至崇礼高速公路河北段赤城南互通D匝道 | 150 | 1 | 1 | 0 | / | **复查合格** | 玻璃纤维增强  塑料管箱  BX 310×190×5 |
| 注：  1、GB/T 24721.2-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分：管箱》；  2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 | | | | | | | | | | |