附件5

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（件） | 抽样样本数（件） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市睿达交通设施有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省晋阳高速公路改扩建项目周村镇交安料场 | 10000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 内蒙古自治区S39甘海项目K114+800处 | 500 | 48 | 45 | 3 | 防腐层厚度、整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏省盐洛高速公路宿城至泗洪段龙谷庄园内 | 10000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段JA02标菱湖收费站广场 | 5000 | 48 | 48 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 江西省沪昆高速公路梨东改扩建工程贵溪收费站 | 6996 | 48 | 48 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省沪昆高速公路昌金改扩建工程SSZ2标昌金五分部综合场站 | 8000 | 48 | 48 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建TJ-1标拌合站料场 | 900 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北乾路交通设施有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建八标存料场 | 10000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 重庆市渝遂复线K10+100璧山北服务区料场 | 5000 | 40 | 40 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市巫云开高速公路交通工程及沿线设施后续养护工程文峰料场 | 8000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市巫云开高速公路交通工程及沿线设施后续养护工程文峰料场 | 4000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省G312线清水驿至傅家窑公路交安料场 | 6000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 宁夏银川-昆明公路（G85）K121+400右幅料场 | 10000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 中铁四局安装工程有限公司 | 吉林省延长高速公路烟筒山至长春段JT02标同心村材料房 | 30000 | 40 | 22 | 18 | 防腐层外观、防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |