附件2.交通运输部2010年度交通运输产品（公路工程混凝土外加剂）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JT/T523-2004判定 |  | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 寿光市凯瑞建材有限公司 | 高效减水剂 | 山东省滨州至德州高速公路第一合同段桥板 | 合格 | / | / | / |
|  | 淄博双联建材有限公司 | 高效减水剂 | 滨州至德州高速公路第五合同段桥板 | 合格 | / | / | / |
|  | 青州市合力建材厂 | 高效减水剂 | 高唐至邢台高速公路高唐至临清段 | 合格 | / | / | / |
|  | 聊城一诺建材有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 高唐至邢台高速公路高唐至临清段四标梁板 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东省华冠建材技术开发有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 滨州至德州高速公路第四合同段桥梁下部结构 | 合格 | / | / | / |
|  | 济南恒达特种建材有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 滨州至德州高速公路第八合同段桥板 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西佳维建材有限公司 | 高效减水剂 | 山西省榆社至平遥高速公路AS6合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西凯迪建材有限公司 | 高效减水剂 | 山西省忻州至保德高速公路路基25标 | 合格 | / | / | / |
|  | 郑州建科混凝土外加剂有限公司 | 高效减水剂 | 山西省榆社至平遥高速公路AS10合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京金盾建材有限公司 | 高效减水剂 | 忻州至保德高速公路路基20标段 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西省阳泉市世太建材有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 山西平定至阳曲高速公路路基15合同项目部 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西桑穆斯建材化工有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 山西平定至阳曲高速公路路基20合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 福州顺平建材有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 福建省龙岩双永高速公路A15标桩基 | 合格 | / | / | / |
|  | 上虞吉龙化学建材有限公司 | 高效减水剂 | 福建省龙岩双永高速公路A10标桥梁 | 合格 | / | / | / |
|  | 徐州市超力建筑材料有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 徐州市超力建筑材料有限公司 | 合格 | / | / | / |