附件6.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 沈阳金陆通交通设施有限公司 | 沈阳高等级公路建设总公司 | 辽宁朝黑高速K14+600 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚 | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县前进交通设施有限公司 | 沈阳万昌交通工程有限公司 | 辽宁朝黑高速K44+900 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 沈阳金陆通交通设施有限公司 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁朝黑高速K82+700 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 河北泰兴交通设施有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 山西汾阳至邢台高速公路汾阳至平遥段 K16+040 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 河北大广高速北K6处 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 基体金属板厚 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北大广高速北K22处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚 | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县神舟交通设施有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 河北大广高速北K187处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 冠县鑫盛交通设施有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 河南京珠国道主干线郑州至漯河段改扩建工程K12+000～K14+000 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 基体金属板厚 镀锌层厚度涂塑层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |

附件6.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 冠县鑫盛交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 河南京珠国道主干线郑州至漯河段改扩建工程K82+000～K84+000 | 1000 | 10 | 1 | 9 | 基体金属板厚 镀锌层厚度涂塑层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 天津华安公路交通工程有限公司 | 河南京珠国道主干线郑州至漯河段改扩建工程K47+000～K49+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚 | 通过 | / | / |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 重庆交通建设集团有限责任公司 | 重庆渝宜高速奉云段K67+000 | 1000 | 10 | 5 | 5 | 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县德威机械有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 渝湘高速重庆洪安（渝湘界）至上官桥段LM1合同段K24+000 | 1000 | 10 | 6 | 4 | 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东银河交通安全设施有限公司 | 河南高速发展路桥工程有限公司 | 重庆渝湘高速公路酉黔段K2+000 | 1000 | 10 | 7 | 3 | 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 青海丹拉高速西宁过境公路西段K7+200 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |

附件6.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北恒通交通安全设施有限公司 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 青海丹拉高速西宁过境公路西段K12+000 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 基体金属壁厚涂塑层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县宏达交通设施有限公司 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 吉林珲春至乌兰浩特高速公路长春至松原段K162+000（施工桩号） | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度及涂塑层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 陕西振川工程材料有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 国家高速公路十堰至天水联络线陕西境安康至汉中高速公路K165+000 | 1000 | 10 | 6 | 4 | 基体金属板厚镀锌层厚度 涂塑层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县润通交通设施有限公司 | 潍坊东方交通设施有限公司 | 国家高速公路十堰至天水联络线陕西境安康至汉中高速公路K184+000 | 1000 | 10 | 6 | 4 | 基体金属板厚镀锌层厚度 涂塑层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 甘肃天水至定西高速公路TDAQ6合同段 K312+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县前进交通设施有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 甘肃天水至定西高速公路TDAQ4合同段LK10+200 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 基体金属板厚镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |

附件6.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表（续表三）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 深州市宏利交通设施有限公司 | 路桥集团国际建设有限公司 | 贵州贵都高速K241+460～K242+460 | 1000 | 10 | 1 | 9 | 基体金属板厚涂塑层厚度 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 中交一航局九瑞项目部 | 江西九瑞高速公路K28+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县富凯交通设施有限公司 | 山东高密市顺达交通工程有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 K9+090～K10+090 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县富凯交通设施有限公司 | 山东高密市顺达交通工程有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 K12+780～K13+780 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 广东省南粤物流实业有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 K34+200～K35+200 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚 | 通过 | / | / |
|  | 广东省南粤物流实业有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 K43+090～K45+090 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 广东省南粤物流实业有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东二广高速公路（二连浩特至广州）怀集至三水段K75+120 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |

附件6.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表（续表四）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 广东二广高速公路（二连浩特至广州）怀集至三水段 K117+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江嫩泰高速齐齐哈尔至泰来段工程一标K8+100～K11+600 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 天津华安公路交通工程有限公司 | 天津华安公路交通工程有限公司 | 黑龙江嫩泰高速齐齐哈尔至泰来段工程二标K70+020～K72+100 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县福路德路桥设施有限公司 | 黑龙江交通实业总公司 | 黑龙江嫩泰高速齐齐哈尔至泰来段工程三标K82+020～K84+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江嫩泰高速齐嫩段扩建项目K70+000处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |

附件6.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表（续表五）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 黑龙江交通实业总公司 | 黑龙江嫩泰高速齐嫩段扩建项目K28+000处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 浙江融通钢网护栏有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 黄衢南高速公路（浙江段）BJT2标 K33+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚 | 通过 | / | / |
|  | 龙游县奇秀交通设施厂 | 浙江交通设施有限公司 | 黄衢南高速公路（浙江段）BJT3标 K56+730～K57+730 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江安吉银龙交通设施厂 | 黄衢南高速公路（浙江段）BJT4标 K67+350～K68+350 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 基体金属板厚 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 冠县顺通交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 四川乐宜高速公路 K17+000 | 1000 | 10 | 1 | 9 | 基体金属板厚 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县恒昌路桥设施有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 四川乐宜高速公路 K31+000 | 1000 | 10 | 7 | 3 | 基体金属板厚 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 广东省交通工程发展公司 | 四川乐宜高速公路 K49+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 四川兆强环保设施有限公司 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 四川绵遂高速公路 K99+000 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 基体金属板厚 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |